SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Docieplenie Ścian Zewnętrznych Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego 

w Krakowie os. Na Skarpie 60
Inwestor: Zarząd Budynków  Komunalnych w Krakowie
Adres: os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków
Kody CPV : 
45321000-7 – roboty izolacyjne

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
45262100-2 – montaż i demontaż rusztowań
Kraków, listopad 2015 r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO METODĄ LEKKO MOKRĄ 

I.WSTĘP

1.1 Przedmiot S.T.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krakowie, os. Na Skarpie 60 wraz z niezbędnymi robotami remontowymi
1.2.Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót objętych S.T.
Roboty  w niniejszej specyfikacji dotyczą :
- doocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z nałożeniem tynku cienkowarstwowego
- malowanie elewacji 

- wymiana ścian z pustaków szklanych

- częściowa wymiana stolarki okiennej na elewacji północnej

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana obróbek blacharskich

- odsłonięcie i izolacja cokołu i ścian fundamentowych budynku
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z określeniem w obowiązujących Polskich Normach i S.T. oraz ”Wymaganiami ogólnymi”

1.5.Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną , obowiązującymi 

normami i przepisami prawa.

II. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie zakupione materiały przez wykonawcę powinny posiadać zaświadczenie o jakości atest i zgodność z PN, BN i PZH. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów zakupionych z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty , a tym samym opłaty i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wykonawca zabezpiecza składowane materiały przed zniszczeniem. Materiały musza być dostępne do sprawdzenia i kontroli . Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały ,wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione 
z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę.

Inwestor może dopuścić do użytku tylko te materiały które posiadają :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Materiały które nie spełniają w/w wymagań będą odrzucone.

2.2. Materiały izolacyjne 
Materiały do ocieplenia budynku powinny być zgodne z projektem i technologią wykonania robót oraz posiadać aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.3. Składowanie materiałów:

Materiały należy składać w wyznaczonym przez inwestora miejscu.

Materiały które mogą ulec zamoknięciu należy składować w pomieszczeniu zamkniętym lub pod zadaszeniem.

III. SPRZĘT. 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości oraz zakresu robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy i posiadać aktualne badania techniczne. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania np. na drogach publicznych.

3.2. Sprzęt do robót dociepleniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:

- samochód dostawczy

- wózki , taczki do transportu na budowie

- rusztowania

- wciągarkę mechaniczną 

- wyciąg

- żurawik

- drobny sprzęt 

Sprzęt montażowy i środki transportu powinny być w pełni sprawne i dostosowane do technologii warunków wykonania robót.

IV. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Wykonawca będzie usuwał na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
W czasie załadunków, transportu i wyładunków należy przestrzegać zaleceń producentów w tym zakresie.

V.WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Zakres robót oraz metody ich wykonania muszą być zgodne z projektem i przedmiarem robót Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową ,dokumentacją oraz normami. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i dokumentacji projektowej oraz 
w normach i wytycznych. 
5.2 Ocieplenie cokołu i ścian fundamentowych

Należy odsłonić elewacje do głębokości przemarzania gruntu – tj. 1 m poniżej poziomu terenu. Ścianę oczyścić i zaizolować przeciwwodnie w przypadku stwierdzenia ubytków w izolacji, bądź jej braku. Ułożyć termoizolację z polistyrenu ekstrudowanego XPS  o współczynniku lambda nie gorszym niż 0,032 W/mK. Do wysokości poziomu terenu zabezpieczyć termoizolację folią kubełkową ułożoną wypustkami w stronę izolacji i zasypać mechanicznie zagęszczając grunt warstwowo. Powyżej poziomu gruntu na termoizolację ułożyć tynk cokołowy mozaikowy w kolorze RAL 7037. Zwieńczyć cokół obróbką blacharską mocowaną do listwy startowej systemowej systemu BSO docieplenia ścian.
5.3. Ocieplenie i tynki cienkowarstwowe . 
Zaprojektowano docieplenie ścian od górnej krawędzi cokołu do dachu (łącznie z gzymsami 
i pilastrami) 

w  technologii BSO lekkiej-mokrej. Należy odbić tynki istniejące, oczyścić i przygotować ścianę zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, a następnie docieplić styropianem  gr.12 cm 
i współczynniku lambda nie gorszym niż 0,032 W/mK układanym na kleju i mocowanym mechanicznie w murze. Szpalety  okien i drzwi po skuciu tynku należy docieplić styropianem 
gr. 2cm. Jako warstwę zewnętrzną zaprojektowano tynk 

mineralny o granulacji 1,5 oraz farbę silikatową.
Prace przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do docieplania ściany, należy odpowiednio przygotować  podłoże. Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. W  projekcie przyjęto skucie całości tynku z elewacji oraz wykonanie  go  na  nowo.  Przyjęto tynki kat.II typu „baranek” 1,5mm. 

Podłoże należy wyrównać. Po oczyszczeniu powierzchni z kurzu i pyłu zagruntować powierzchnię tynku preparatem do gruntowania powierzchniowego. Do gruntowania przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Po  przeprowadzeniu  prac  przygotowawczych,  należy sprawdzić nośność podłoża  pod  system  dociepleniowy  poprzez  wykonanie  próby  przyklejania  styropianu.  Na przygotowaną (oczyszczoną, wyrównaną 
i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach ścian 4 próbki styropianu 
o wymiarach 10 x 10cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej wybranego systemu BSO, nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się  przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

Mocowanie płyt styropianowych: 

Warunki pogodowe. 

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura  powietrza nie jest niższa niż 5°C. Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające parametry podane poniżej. Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem  oraz  zakładany współczynnik  przenikania  ciepła.

Należy stosować sezonowane płyty styropianowe według normy PN-C-20130:1999; dla płyt rodzaju FS (styropian samogasnący). Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. Płyty styropianowe należy przykleić zgodnie z instrukcją dostawcy systemu do podłoża za pomocą zaprawy klejowej mijankowo. Naniesiona na płytę zaprawa  powinna  znajdować się na pełnym obwodzie płyty oraz punktowo, równomiernie na pozostałej powierzchni płyty styropianowej. Powierzchnia kleju powinna obejmować  40%  powierzchni płyty styropianowej. Klej  nie  może  znaleźć  się  na  bocznych krawędziach  płyt.  Niedopuszczalne  jest  pokrywanie  się  krawędzi  płyt  styropianowych  z krawędziami otworów elewacyjnych. Po upływie 24 godzin należy przeprowadzić dodatkowe mocowanie  płyt  za  pomocą łączników  mechanicznych  w  ilości  4-6  sztuk  na  m2.  W  części krawędziowej  budynku  oraz przy  dylatacji  ocieplenia -  8 sztuk na m2. Długość zakotwienia 

łączników w ścianie powinna wynosić 90 mm (ściana właściwa pomijając tynk). Przyjęto łączniki 220 N dla płyt styropianowych gr. 12cm.

Warstwa zbrojąca z włókna szklanego: 

Po upływie 3 dni w naniesionym na styropian klej należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 10,0 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami  siatki  bez  otulenia.  Nie  wolno  wykonywać  warstwy  zbrojonej  metodą zaszpachlowywania  klejem  uprzednio  rozwieszonej na  ociepleniu  siatki.  Do wysokości 3,0 m nad poziom  terenu  należy  wykonać  warstwę zbrojąca  z  trzech  warstw  siatki.  Należy  wykonać wzmocnienia narożników oraz otworów budynku osadzając metalowy kątownik ochronny. Należy stosować kątownik z wtopioną fabrycznie siatką. Dolne  i górne zakończenia systemu oraz przy 

dylatacjach docieplenia należy w pierwszej kolejności przykleić dodatkowe pasma z siatki tak, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojącą systemu.

Przyjęto  po dwie dylatacje  systemu na elewacji  wschodniej  i  zachodniej  w  miejscach  montażu  rur  spustowych. 

Dylatacje systemu termoizolacyjnego wykonywać jeśli są konieczne. Dylatację należy wykonać poprzez zakończenie płyt styropianowych listwą startową i wypełnienie dylatacji materiałem trwaleplastycznym. Szerokość dylatacji około 3 cm. 

Poniżej  i  powyżej krawędzi otworów na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45º paski z tkaniny z włókna szklanego o wymiarach min. 25 na 35 cm. 

Warstwy wykończeniowe: 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj.  nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania tynku mineralnego. Jako warstwą wykończeniową projektuje się tynk mineralny biały gr. 1,5 mm o fakturze „baranek”. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Prace mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Jako warstwę ostatnią projektuje się farbę silikatową wg planszy kolorystycznej.
5.4 Stolarka okienna na elewacji północnej

Zdemontować  istniejącą stolarki drewnianej w oknach klatki schodowej w elewacji północnej. Drewnianą stolarkę należy wymienić na stolarkę PCV o właściwościach termicznych 
i akustycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Sugeruje się zamontować profile PC wielokomorowe z zestawami szybowymi dwukomorowymi. Należy zachować oryginalne podziały kwater okiennych, otwieralność oraz podziały okien zgodnie z projektem. 

W przypadku konieczności wzmocnienia konstrukcji stolarki wykorzystać systemowe profile PCV zbrojone i wzmacniane wkładkami stalowymi.
5.5 Doświetla z pustaków szklanych

Zaprojektowano wymianę ścianek wykonanych z pustaków szklanych na nowe. Należy wznieść ścianę zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu ścian z pustaków szklanych o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U=1,5 W/m2K. Należy użyć pustaków szklanych o rozmiarze oraz fakturze zbliżonej do oryginalnych luksferów.
5.6 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie krawędziowe, obróbki gzymsów, cokołu wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej gr. min. 0,55 mm lakierowanej lub malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037. Przed ułożeniem obróbek należy wykonać spadki z zaprawy. Z uwagi na wymianę obróbek okapu, attyk ścian szczytowych na dachu, pas papy wzdłuż obróbek należy wyciąć a następnie uzupełnić. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań obróbek blacharskich na warstwę wykończeniową.

Istniejące parapety zewnętrzne okien należy zdemontować i wymienić na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55 mm lakierowanej lub malowanej proszkowo w kolorze RAL 7037. Po dociepleniu ścian parapety i obróbki blacharskie winny wystawać 4-5 cm poza lico ściany. 

Wszelkie uszczelnienia, styki należy wykonać materiałem trwaleplastycznym. 
5.7 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe – przyjąć systemowe stalowe ocynkowane lakierowane bądź malowane proszkowo w kolorze RAL7037. Mocować zgodnie z zaleceniami producenta i w zgodzie z aprobatami i dopuszczeniami. Zachować tą samą średnicę rur spustowych i rynien. Rury spustowe wyposażyć w czyszczaki przy uskoku cokołu. Sprawdzić włączenie rur do ewentualnej kanalizacji deszczowej.
5.8 Posadzki Loggii 

Należy skuć istniejące warstwy wykończeniowe posadzkowe loggii. Po oczyszczeniu podłoża należy wykonać paroizolację z foli PE. Na niej wykonać docieplenie w postaci płyt styropianowych twardych  posadzkowych o grubości 2cm. Na płytach styropianowych ułożyć izolację przeciwwodną samoprzylepną wywijając ją odpowiednio na ściany loggii, zgodnie 
z instrukcją producenta. Na izolacji wykonać wylewkę w spadku od drzwi balkonowych 
w kierunku okapu loggii. Krawędź zakończyć obróbkami blacharskimi zgodnie ze sztuką budowlaną. Na tak przygotowane warstwy ułożyć posadzkę przemysłową z powłoki poliuretanowej o współczynniku antypoślizgowości co najmniej R9 (posypka antypoślizgowa)

UWAGA! Po skuciu warstw posadzki loggii, w przypadku stwierdzenia możliwości zastosowania grubszej warstwy termoizolacyjnej wykonać warstwę o większej grubości. Należy wziąć pod uwagę konieczność wykonania izolacji przeciwwodnej, wylewki zbrojonej w spadku oaz warstw wykończeniowych, w sposób umożliwiający uzyskanie poziomu wykończenia posadzki loggii poniżej poziomu wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego.
5.9 Wymiana opaski z płyt betonowych wokół budynku

Wymienić istniejącą opaskę budynku z płyt betonowych na nową. Płyty układać na zagęszczonym warstwowo podłożu na zagęszczonej mechanicznie warstwie żwiru o frakcji 
16-32mm o grubości 20-25 cm oraz na warstwie wyrównującej z piasku o frakcji do 2mm zagęszczonej mechanicznie o grubości około 5cm
5.10 Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom
Zabezpieczenia przeciw ptakom pod postacią kolców oraz spiral mocować na odpowiednio przygotowanym podłożu zgodnie z instrukcją producenta za pomocą klejów i/lub kotew mechanicznych sugerowanych przez dostawcę zabezpieczeń.
5.10 Przepisy i normy 

ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych budynków

PN-b-20130;1999 Materiały termoizolacyjne. Płyty styropianowe

PN-92/B-02020 Ochrona cieplna budynków Wymagania i obliczenia

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i obliczenia 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną jakość robót.

Inwestor ustali jaki zakres badań i kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając odpowiedni personel do badań materiałów i robót. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa na dowód , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację oraz odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

VII. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacja projektowa 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiaru – dotyczy robót wykonywanych powykonawczo i ryczałcie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ 
w ilościach podanych w kosztorysie nakładczym nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane będą poprawiane wg instrukcji inwestora na piśmie.

VIII.ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń i odpowiednich norm , roboty podlegają etapom robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy 

- odbiór ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny

Odbioru robót dokonuje inwestor. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

IX. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami

- certyfikaty , aprobaty techniczne ,świadectwa jakości , atesty i orzeczenia CNBOP.POŻ.

- dziennik budowy i książka obmiaru robót.

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego ,komisja porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

X.PRZEPISY I NORMY
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami 
i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w

- Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

   /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ 
  z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r

   / Dz. U. Nr 116 poz. 985/

- PN- EN-ISO 6946 – ochrona cieplna budynków

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie BIOZ /Dz. U. 120 
   poz. 1126/

PAGE  
8

